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FEIT271.1.ZP.2.13

Wykonawcy
Dot. postępowania przetargowego pn. Budowa Wsi Dąbrówka Nagórna W- II etap.

W odpowiedzi na pytania   informujmy jak poniżej.
Pytanie nr 1. 
W związku z faktem, że Zamawiający wymaga  wykonania nawierzchni poliuretanowej, elastycznej, przepuszczalnej dla wody, informujemy, że  zamieszczony przez Zamawiający opis nawierzchni jest błędny, a nadto nie zawiera  opisu technologii wykonania nawierzchni. Informujemy, że  na podbudowach nieprzepuszczalnych wykonuje  się 3 rodzaje  nawierzchni poliuretanowych:

A. Typ.1 – nawierzchnia poliuretanowa  typu Natrysk( mata gumowa SBR+pu o gr. 10-11mm + warstwa natrysku EPDM+pu o gr 2-3mm) o łącznej  grubości ok. 13mm. 
B. Typ.2- nawierzchnia poliuretanowa  typu EPDM na SBR (mata gumowa  SBR+pu  o grubości 7mm+EPDM o grubości 7mm) o łącznej  grubości ok. 14mm.

C. Typ 3 – nawierzchnia  poliuretanowa typu EPDM jednowarstwowa (warstwa granulatu EPDM połączonego lepiszczem poliuretanowym) o grubości 8-13mm.

Informujemy, że przy  podbudowach nieprzepuszczalnych , warstwa  stabilizująca ( Warstwa  ET –mieszanina kruszywa kwarcowego , granulatu gumowego i lepiszcza pu)  jest zbędna  w celu  wykonania  przepuszczalnej  nawierzchni poliuretanowej.
Odpowiedź: 

Poniżej  technologia wykonania konstrukcja boiska  wielofunkcyjnego

1.Podbudowa betonowa:
Na  wykorytowanym podłożu  gruntowym należy  ułożyć warstwę  podsypki 0,2MPa o grubości po zagęszczeniu 20cm. Następnie ułożyć geowłókninę 0,3cm. Kolejna warstwa  gr 10cm ze żwiru frakcji 4/6mm. Na warstwie żwiru ułożyć  warstwę betonu B-20 gr. 15cm zbrojonego siatką  ø4,5 ♯ 6/6. Płytę betonową  należy wykonać ze spadkami  poprzecznymi 0,5÷1%. Beton zatarty na gładko, zdylatowany. Równość warstwy betonu: odchyłki nie mogą  przekraczać  +/- 3mm pod łatę o długości 4,00m
2. Nawierzchnia poliuretanowa
Warstwy: 

-Na płytę betonową  impregnat  do betonu,
-Mata elastyczna z granulatu SBR z produkcji pierwotnej 1-4 mm z klejem  poliuretanowym(pu) gr 8mm układana układarką na placu budowy,
- Górna   warstwa  użytkowa nawierzchni bezspoinowa , antypoślizgowa z granulatu  EPDM  z produkcji pierwotnej wymieszanego z klejem poliuretanowym gr 7mm

Pytanie nr 2.
Zwracamy się z prośbą  o jednoznaczne określenie  kolorystki  wymaganej  na boisku wielofunkcyjnym. Jednoznaczne  określenie kolorystyki bezpośrednio wpływa  na cenę  i umożliwia Zamawiającemu  dokonanie rzetelnego  porównania złożonych ofert. Różnice cenowe  różnych kolorów  nawierzchni kształtują  się nawet na  poziome 100%. Informujemy, że najczęściej  stosowanymi na świecie  kolorami nawierzchni pu jest kolor ceglasto-czerwony i zielony. Do takich  właśnie  kolorów są też  dostępne  granulaty EPDM i komponenty pu u producentów granulatów i lepiszczy pu, natomiast do pozostałych konieczne  jest złożenie  indywidualnego  zamówienia, które generalnie ograniczone jest koniecznością wyprodukowania dużej  ilości materiału, co często uniemożliwia zaoferowanie konkurencyjnej ceny.
Odpowiedź: 
Kolorystyka podana w projekcie budowlanym na rysunku nr 3.                                                                                Poniżej jeszcze raz przedstawiamy opis kolorów.  

Kolorystyka  nawierzchni:
Tło kortu tenisowego ceglasto czerwone. Pozostała nawierzchnia zielona.                                                              Linie boisk malowane  farbą poliuretanową  w kolorach :
- linie boisk  piłki ręcznej – białe
- linie boisk  piłki siatkowej –żółte
- linie boisk koszykówki – białe
- linie boisk tenisa –seledynowe
Grubość linii 5 cm. 
Modyfikacja SIWZ

Zmienia się pozycje nr 21 przedmiaru robót w następujący sposób:
	21 d.2.
	Nawierzchnia poliuretanowa  gr 15 mm z wymalowanymi liniami boisk
	m2
	1056,00


Zmiana STWiOR 
1. Nawierzchnie sportowe punkt 2.2. a i b zostają zmienione w następujący sposób:
2.2. 
a) Warstwa dolna  z granulatu gumowego z produkcji pierwotnej 1-4mm z klejem  poliuretanowym  gr 8mm,
b) Warstwa użytkowa  elastyczna  z granulatu EPDM z produkcji pierwotnej z klejem poliuretanowym  gr 7 mm.
Linie segregacyjne  boisk malowane natryskowo.
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